Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й     С Т А Н Д А Р Т
С О Ю З А    С С Р

## ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ
НА ЭКСПОРТ

### ГОСТ 10.55 – 71

#### Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
М о с к в а

| УДК 674.031.21-419.3 : 382.6 : 006.354 | Группа К24 |
| --- | --- |
| Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й С Т А Н Д А Р Т С О Ю З А С С Р |

| ФАНЕРА БЕРЕЗОВАЯ Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Birch plywood. Technical requirements for export products | ГОСТ 10.55 - 71* |
| --- | --- |
| ОКП 55 1100 |  |

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 17 августа 1971 г. № 1433 срок введения установлен

с 01.07.72

Проверен в 1985 г. Постановлением Госстандарта от 04.07.85 № 2132 срок действия продлен

до 01.01.91

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на березовую фанеру, склеенную из трех или более слоев лущеного шпона, и устанавливает требования к ее изготовлению и качеству при поставке на экспорт.

##### 1. МАРКИ И РАЗМЕРЫ

1.1.Фанера должна изготовляться следующих марок: ФСФ-Э - склеенная фенолформальдегидными клеями; ФК-Э - склеенная карбамидными клеями; ФБА-Э - склеенная альбумино-казеиновыми клеями. 1.2 Длина, ширина фанеры и предельные отклонения по ним должны соответствовать указанным в табл. 1.

| Издание официальное | Перепечатка воспрещена |
| --- | --- |
| *Переиздание (декабрь 1986 г.) с Изменениями № 2, 3, утвержденными в июне 1978 г., июле 1985 г. (ИУС 7 - 78, 10 - 85). |
| © Издательство стандартов, 1987 |

| Таблица 1 |
| --- |
| мм |
| Длина (или ширина) | Ширина (или длина) |
| Номин. | Пред. откл. | Номин. | Пред. откл. |
| 2440 | ±5,0 | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
|  |  | 1220 | ±4,0 |
| 2135 |  | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
| 1830 |  | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
| 1525 |  | 1525 | ±5,0 |
|  |  | 1270 | ±4,0 |
| 1270 | ±4,0 | 1270 | ±4,0 |

Примечания: Длина листа фанеры определяется по направлению волокон древесины наружных слоев. При переобрезе фанеры в одном направлении допускается уменьшение размера на 100 мм; при переобрезе в двух взаимно перпендикулярных направлениях - на 50 мм. (Исключен, Изм. № 3). 1.3. Толщина фанеры всех форматов должна соответствовать указанной в табл. 2.

| Таблица 2 |
| --- |
| мм |
| Номинальная толщина | Предельное отклонение |
| 3, 4 | ±0,3 |
| 5, 6, 7, 8, 9 | ±0,4 |
| 10, 12 | ±0,5 |
| 15, 18 | ±0,7 |

(Измененная редакция, Изм. № 2). 1.4. (Исключен, Изм. № 1). 1.5. Толщина фанеры в каждой измеряемой точке не должна отличаться от номинальной более чем на величину предельных отклонений, указанных в табл. 2. (Введен дополнительно, Изм. № 1).

| Таблица 3 |
| --- |
| Наименования слоев фанеры | Сорта шпона для фанеры |
|  | В | Bj | BBX | BB | CP | C | В/ВВ | Bj/BB | B/CP | В/С | ВВХ/ВВ | ВВХ/СР | ВВХ/С | ВВ/СР | ВВ/С |
| Лицевой | В | BJ | BBX | BB | CP | С | В | Bj | В | В | BBX | BBX | BBX | BB | BB |
| Оборотный | В | Bj | BBX | BB | CP | С | BB | BB | CP | С | BB | CP | С | CP | С |
| Подслой под лицевой слой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подслой под оборотный слой | 1 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |

##### 2. TЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Для изготовления фанеры применяют: для наружных слоев - шпон сортов В; Bj; ВВХ; ВВ; СР; С и для подслоев под наружные слои - шпон сортов 1, 2, 3. 2.2. Фанера в зависимости от качества наружных слоев изготовляется шести сортов (качество лицевого и оборотного слоя одинаковое): В; Bj; ВВХ; ВВ; СР; С, а также со следующими сочетаниями наружных слоев: В/ВВ; Bj/BB; В/СР; В/С; ВВХ/ВВ;. ВВХ/СР; ВВ/СР; ВВ/С; ВВХ/С. Подбор сортов шпона для наружных слоев и подслоев фанеры должен соответствовать указанному в табл. 3. 2.3. Наружные и внутренние слои фанеры изготовляют из березы, за исключением сортов ВВ; СР; С и фанеры с сочетанием наружных слоев ВВ/СР; ВВ/С, в которых внутренние слои допускается изготовлять из ольхи и ильма. 2.4. Количество слоев в зависимости от толщины фанеры должно соответствовать указанному в табл. 4.

| Таблица 4 |
| --- |
| Толщина фанеры в мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 15 | 18 |
| Количество слоев фанеры | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 |
| П р и м е ч а н и е. По требованию потребителя допускается изготовление фанеры с другим количеством слоев. |

При четном числе слоев фанеры два центральных слоя должны иметь параллельное направление волокон. Симметрично расположенные слои фанеры должны быть из древесины одной породы и одинаковой толщины. 2.5. В наружных и внутренних слоях фанеры не допускаются пороки древесины и дефекты фанеры, превышающие нормы, указанные в табл. 5 и 6. 2.6. Пороки древесины и дефекты наружных и внутренних слоев фанеры, не указанные в табл. 5 и 6, не допускаются. 2.7. Для заделки сучков и отверстий должны применяться вставки из шпона овальной формы следующих размеров в мм: 32х18; 40х25; 60х32; 80х40 и круглой формы - диаметром 40 мм. (Измененная редакция, Изм. № 3). 2.8. Фанера должна быть прочно склеена, без пузырей и при изгибе не должна расслаиваться. Механические свойства фанеры должны соответствовать указанным в табл. 7.

| Таблица 5 |
| --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 1. Сучки а) сросшие- ся здоровые светлые и тем- ные | Не учитываются размером, мм, не более: | Допус- каются с трещинами шириной не более 1,5мм | Допускаются |
|  | светлые | светлые и темные |  |  |
|  | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  | Допускаются размером, мм, не более: |  |  |
|  | светлые | светлые и темные |  |  |
|  | 25 | 20 | 25 |  |  |
|  | в количестве, шт., не более: |  |  |
|  | 8 | 15 | 20 |  |  |
|  | на 1 м2 поверхности листа |  |  |
|  |  | в том числе 5 шт. размером , мм, не 6oлее: |  |  |
|  |  | 40 | 40 |  |  |
| б) частично сросшиеся | Допускаются, в числе сросших- ся сучков размером, мм, не более: | Допускаются | Допускаются размером, мм, не более: | Допус- каются |
|  | 5 | 6 | 15 |  | 20 | 40 |  |
|  | в количестве, шт., не более: |  |  |  |  |
|  | 3 | 3 | 10 |  |  |  |  |
|  | на 1 м2 поверхности листа |  |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |
| --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| в) несросши- еся, выпадаю- щие несросши- еся и отверстия от выпавших сучков | Допускаются в общем числе сросшихся сучков разме- ром, мм, не более: | Допускаются разме- ром, мм, не более: | Допус- каются |
|  | 5 | 6 | 6 | 6 | 40 | 10 | 20 |  |
|  | в количестве на 1 м2 поверхности листа, шт., не более: | без ограничения количества |  |
|  | 3 | 3 | 3 | без огра- ничения ко- личества | 10 Не допуска- ются совпаде- ния отверстий от выпавших сучков в на- ружных слоях трехслойной фанеры |  |  |
| г) табачные | Не допус- каются | Допускаются в общем числе сросшихся здоровых сучков размером, мм, не более: | Допускаются размером, мм, не более | Допускаются разме- ром, мм, не более: | Допус- каются |
|  |  | 6 | 6 | 6 | 40 | 10 | 20 |  |
|  |  | в количестве шт., не более: | в количестве шт., не более |  |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 3 | 10 |  |  |  |
|  |  | на 1 м2 поверхности листа | на 1 м2 по- верхности лис- та |  |  |  |

| Продолжение табл. 5 |
| --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 2. Трещины: а) сомкну- тые | Допускаются краевые длиной, мм, не более: | Допускаются краевые и срединные | Допускаются краевые и срединные длиной, мм, не более: | Допус- каются |
|  | 250 | 300 | 300 |  | 200 | 500 |  |
|  | в количестве, шт., не более: |  | в количест- ве 1шт. на 1м ширины листа | без огра- ничения количества |  |
|  | 5 | 10 | 10 |  |  |  |  |
|  | на 1 м ширины листа |  |  |  |  |
| б) разошед- шиеся | Не допус- каются | Допускаются в чи- сле сомкнутых тре- щин краевые шири- ной, мм, не более: | Допускаются краевые шириной в мм, не более: | Допускаются краевые и сре- динные длиной, мм, не более: |
|  |  |  | 2 | 10 | 200 | 300 | 600 |
|  |  |  | длиной, мм, не более: | шириной, мм, не более: |
|  |  | 2 | 2 | 600 | 400 | 2 | 2 | 15 |
|  |  | длиной, мм, не более: | без огра- ничения количества | в количе- стве не бо- лее 5шт. на 1м ши- рины листа | в количестве шт., не более: |
|  |  | 250 | 250 |  |  | 1 | 5 | Без ог- раниче- ния |
|  |  | в количестве, шт., не более: |  |  | на 1 м ширины листа |  |
|  |  | 3 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | на 1 м ширины листа |  |  |  |  |
| 3. Пороки строения дре- весины: |  |
| а) наклон во- локон, свиле- ватость, зави- ток | Допускаются |
| б) глазки | Допускаются |

| Продолжение табл. 5 |
| --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| в) прорость сросшаяся: светлая |  |
| темная | Не допус- кается | Допускается в об- щем числе учитывае- мых сросшихся суч- ков размерами и количеством, указан- ным в п. 1a | Допуска- ется без ог- раничения размера и количества | Допускается в общем числе несросшихся сучков разме- рами и коли- чеством, ука- занным в п. 1в | Допускается |
| г) ложное ядро | Не допус- кается | Допускается на по- верхности листа в %, не более: | Допускается в виде полос общей площадью, в %, не более: | Допускается |
|  |  | 25 | 25 | 75 | 75 |  |
| д) пятни- стость: |  |  |  |  |
| прожилки, следы от про- жилок | Допускаются длиной, мм, не более: | Допускаются |
|  | 175 | 250 | 250 |  |
|  | шириной, мм, не более: |  |
|  | 4 | 10 | 10 |  |
|  | в количест- ве, шт., не более: | без ограничения количества |  |
|  | 3 |  |  |
|  | на 1 м2 по- верхности листа |  |  |

| Продолжение табл. 5 |
| --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| в) групповые прожилки | Допускаются размером, мм, не более: 60x60 | Допускаются |
| 4. Химичес- кие окраски | Не допускаются | Допускаются |
| 5. Грибные поражения |  |  |  |  |  |  |
| а) заболон- ные грибные окраски (сине- ва, цветные заболонные пятна) | Допускаются на поверхности листа, %, не более: | Допускаются |
|  | 30 | 50 | 50 |  |
| б) побуре- ние | Не допус- кается | Допускается на по- верхности листа, %, не более: | Допускается |
|  |  | 50 | 50 |  |
|  |  | Общая площадь по- ражения побурени- ем и ложным ядром не должна превышать 50% поверхности лис- та |  |

| Продолжение табл. 5 |
| --- |
| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 6. Биологи- ческие повреж- дения: а) червото- чина | Допускаются в общем числе несросшихся сучков, размерами и количеством, ука- занными в п. 1в | Не учитыва- ются диамет- ром, мм, не бо- лее | Допускаются диаметром, мм, не более: | Допус- каются |
|  |  |  | 10 | 20 |  |
|  |  | 6 |  |  |  |
|  |  | учитываемые приравнива- ются к несрос- шимся сучкам и входят в их число | без ограничения количества |  |
| Примечания: 1. Измерение сучков производится по наибольшему диаметру. 2. Измерение ширины трещины производят по наибольшему размеру. 3. Глазки, темные и выпадающие сучки могут сопровождаться полосками бурого цвета. 4. Краевые трещины - трещины, выходящие на торец листа. 5. Срединные трещины - трещины, не имеющие выхода на торец. |  |

| Таблица 6 |
| --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 1. Заделка сучков и от- верстий | Не допускается | Частично срос- шиеся сучки раз мером более 15мм, табачные сучки и отвер- стия размером бо- лее 6мм должны быть заделаны вставками из шпона с подбором по направлению волокон и по цве- ту древесины. Об- щее количество вставок с допус- каемыми здоро- выми сросшими- ся сучками не должно превы- шать общего чис- ла допускаемых здоровых срос- шихся сучков, ука- занных в табл. 5 | Табачные сучки и от- верстия более 6мм должны быть заделаны вставками из шпона любого цвета без ог- раничения ко- личества и раз- мера. Допускают- ся двойные вставки, пе- ресекающие друг друга. Допускается неплотная за- делка сучков с зазором 1мм с одной стороны и с зазором 0,5 мм с двух сторон | Допуска- ются листы шпона без заделки | Отверстия от по- роков древесины, мм, более: | Допус- каются листы шпона без заделки |
|  |  |  |  |  | 10 | 20 |  |
|  |  |  |  |  | должны быть за- деланы вставка ми из шпона любой формы и размера |  |

| Продолжение табл. 6 |
| --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 2. Заделка трещин | Не допускается | Трещины разо- шедшиеся шири- ной свыше 2мм, но не более 10 мм, длиной до 250 мм в количестве не более 2 шт. на лист должны быть заделаны вставка- ми из шпона на клею с подбором по цвету и на- правлению воло- кон древесины | Трещины разошедшиеся шириной свыше: | Допускаются листы шпона без заделки |
|  |  |  | 2 мм | 10 мм |  |
|  |  |  | должны быть заделаны вставками из шпона на клею с подбором по цве- ту и направлению во- локон древесины |  |
| 3. Параметр шероховатости поверхности Rmmax, мкм, по ГОСТ 7016-82, не более: |  |  |  |  |  |  |
| для шлифо- ванной фане- ры | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - |
| для шлифо- ванной фане- ры с улучшен- ным качеством поверхности | 60 | - | 60 | - | - | - |  |
| для нешли- фованной фа- неры | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - |

| Продолжение табл. 6 |
| --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 4. Валики от накладок | Не допус- каются | Допускаются длиной, мм. не более: | Допуска- ются |  |
|  |  | 100 | 100 | 200 |  |  |
|  |  | в количестве, шт., не более: |  |  |
|  |  | 3 | 3 | 5 |  | - |
| 5. Пятна производст- венного харак- тера | Не допускаются | Допуска- ются | - |  |
| 6. Оттиски от раковин в плите пресса | Не допускаются | Допускаются | - |  |
| 7. Просачи- вание клея | Допускается, %, не более: | Допуска- ется | - |  |
|  | 10 | 25 | 25 | 50 |  |  |  |  |  |
|  | поверхности листа |  |  |  |  |  |
| 8. Механи- ческие пов- реждения: |  |  |  |  |
| багорные на- колы | Допускаются в общем числе не- сросшихся сучков размерами и коли- чеством, указанными в п. 1в | Допускаются размером не более 6 мм без ограничения количества | Не учи- тываются размером не более 6 мм, учитывае- мые допус- каются в об- щем чис- ле несрос- шихся суч- ков раз- мерами и количест- вом, ука- занными в п. 1в | Допускаются размером, мм, не более: | Допус- каются |  |
|  |  |  |  | 10 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | без ограничения количества |  |  |

| Продолжение табл. 6 |
| --- |
| Наименования дефектов | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутренних слоев фанеры |
|  | В, Вj | ВВХ | BB | СР | C | 1 | 2 | 3 |
| 9. Царапины, рубчики, бу- горки, вмятины | Не допускаются | Допускаются глубиной и вы- сотой не более 0,5 мм | Допуска- ются | - |
| 10. Покороб- ленность | В фанере толщиной до 5 мм не учитывается, а толщиной cвыше 5 мм допускается не более 15 мм на 1 м длины диа- гонали листа фанеры | - |
| 11. Ребро- склеивание шпона | В фанере сорта В не допускает- ся, в фанере сорта Вj до- пускается склеивание в формат- ные листы полос шпо- на шириной не менее 300 мм | Не допускается | Допускаются листы шпона из сомкнутых полос без склеивания на ребро |
| П р и м е ч а н и е. В фанере марки ФСФ-Э просачивание клея не допускается. |
| (Измененная редакция, Изм. № 2, 3). |

| Таблица 7 |
| --- |
| Наименование фанеры | Предел прочности при скалывании по клеевому слою, МПа, не менее, фанеры марок |
|  | ФСФ-Э | ФК-Э | ФБА-Э |
|  | после кипяче- ния в воде в течение 1 ч | после вымачива- ния в воде в течение 24ч | в сухом состоянии | после кипя- чения в воде в течение 1ч |
| Березовая | 1,2 | 1.2 | 1,2 | 0,5 |
| Березовая с внутрен- ними слоями из древеси- ны ольхи и ильма | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,4 |
| Березовая повышен- ной прочности | 1,6 | 1,5 | - | - |

(Измененная редакция, Изм. № 3). 2.9. Фанеру сортов: В, Bj, ВВХ, ВВ, СР и с сочетанием наружных слоев В/ВВ; Bj/BB; В/СР; ВВХ/ВВ; ВВХ/СР; ВВ/СР шлифуют с двух сторон. Фанеру с сочетанием наружных слоев В/С; ВВХ/С и ВВ/С шлифуют с одной стороны - лицевой слой. Фанеру сорта С не шлифуют. 2.10. Влажность фанеры в процентах должна быть не более: марки ФСФ-Э - 10; марки ФК-Э - 12; марки ФБА-Э - 15. 2.11. Листы фанеры должны быть обрезаны под прямым углом без бахромы, сколов и отщепов. Допускаемая косина листа не должна быть более 3 мм на 1 м длины. 2.12. Учет фанеры производят в кубических или квадратных метрах. Объем одного листа определяют с точностью до 0,00001 м3, а объем партии фанеры - с точностью до 0,0001 м3. Площадь листа фанеры учитывается с точностью до 0,01 м2, а площадь листов в партии - с точностью до 0,5 м2. При вычислении объема и площади листов, допускаемые предельные отклонения по длине, ширине и толщине в расчет не принимаются. 3. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 3.1. Фанеру предъявляют к приемке партиями. Партией считают количество листов фанеры одного сорта, марки и размера, оформленное одним документом о качестве, содержащим: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак; сорт фанеры; марку фанеры; размеры листа фанеры; результаты проведенных испытаний; количество фанеры в кубических или квадратных метрах; обозначение настоящего стандарта. Размер партии должен быть не менее 500 листов. (Измененная редакция, Изм. № 3). 3.2. Для определения внешнего вида и размеров от партии отбирают 5% листов фанеры. При получении неудовлетворительных результатов более чем на 3%, отобранных в выборку листов фанеры, проводят повторную проверку удвоенного количества фанеры, взятой от той же партии. Результаты повторной проверки распространяются на всю партию. (Измененная редакция, Изм. № 2). 3.3. Для определения механических свойств от партии отбирают 3% листов фанеры. Результаты испытаний распространяются на всю партию. (Измененная редакция, Изм. № 3). 4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ 4.1. Отбор образцов для физико-механических испытаний производят по ГОСТ 9620-72. Каждый испытанный образец должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 7. 4.2. Внешний вид фанеры определяют визуально. 4.3. Длину и ширину фанеры измеряют с погрешностью не более 5 мм посередине соответствующих сторон листа металлической рулеткой по ГОСТ 7502-80 или другим измерительным инструментом, обеспечивающим требуемую точность измерения. 4.4. Толщину фанеры измеряют посередине каждой стороны листа с погрешностью не более 0,1 мм толщиномером по ГОСТ 11358-74 на расстоянии не менее 20 мм от кромок листа. 4.5. Влажность фанеры определяют по ГОСТ 9621-72. 4.6. Предел прочности при скалывании по клеевому слою определяют по ГОСТ 9624-72. 4.7. Косину листа фанеры определяют угольником по ГОСТ 3749-77 накладываемым на смежные кромки листа. Величину косины листа определяют измерением наибольшего отклонения кромки листа от стороны угольника металлической линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью не более 0,5 мм. 4.8. Для определения покоробленности измеряют максимальную стрелу прогиба на 1 м длины диагонали листа, лежащего на ровном горизонтальном столе, с погрешностью измерения не более 0,1 мм. 4.9. Шероховатость поверхности определяют по ГОСТ 15612-85. Разд. 4. (Измененная редакция, Изм. № 3). МАРКИРОВКА, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 5.1. Каждый лист фанеры должен иметь четкую маркировку в виде круглого штампа, нанесенного несмываемой краской следующих цветов: для фанеры марки ФСФ-Э - фиолетового; для фанеры марки ФК-Э - зеленого; для фанеры марки ФБА-Э - красного. На фанеру, которой в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, вместо сорта наносят изображение государственного Знака качества в порядке, установленном Госстандартом на каждом листе пакета и сопроводительном документе. (Измененная редакция, Изм. № 1). 5.2. Штамп наносят в правом углу оборотной стороны листа фанеры. Расстояние от кромок листа до центра штампа должно быть от 30 до 40 мм. Штамп должен быть разделен пополам горизонтальной линией. В верхней части наносят сорт фанеры или сочетание наружных слоев, а в нижней - номер завода и через тире номер сортировщика. Диаметр штампа должен быть от 30 до 40 мм, толщина линий круга букв и цифр штампа должна быть 1 мм, высота букв и цифр - 8 мм, ширина - 5 мм, расстояние между буквами - от 2 до 4 мм. (Измененная редакция, Изм. № 3). 5.3. Упаковывание фанеры с соответствующей маркировкой на упаковке, а также транспортирование и хранение ее производят по специальным инструкциям, утвержденным Министерством внешней торговли СССР и министерством (ведомством), в ведении которого находится предприятие-поставщик фанеры, предназначаемой для экспорта.

Редактор Л.Д. Курочкина
Технический редактор Э.В. Митяй
Корректор Г.И. Чуйко

Сдано в наб. 19.01.87 Подп. в печ. 04.03.87 1,25 усл. п. л. 1,25 усл. кр.-отт. 1,00 уч.-изд. л.
Тираж 6000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП.
Новопресненский пер., д. 3.
Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауго, 12/14. Зак. 571.

К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН Группа К24

Изменение № 4 ГОСТ 10.55-71 Фанера березовая. Технические требования на продукцию, поставляемую на экспорт Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 05.07.88 № 2611 Дата введения 01.01.89

Наименование стандарта изложить в новой редакции: «Фанера березовая для экспорта. Технические условия Birch plywood for eхроrt Specrifications». Вводная часть. Заменить слова: «при поставке на экспорт» на «для экспорта». Пункт 1.2. Примечание. Заменить слова: «по направлению» на «вдоль». Пункт 2.6. Таблица 5. Графа «Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81». Пункт 1. Подпункт .а изложить в новой редакции: «а) сросшиеся, здоровые: светлые, темные и здоровые с трещинами»; графа «Нормы для. сортов шпона наружных слоев фанеры СР». Заменить слова: «Допускаются» на «Допускаются здоровые»; графа «Наименование пороков древесины по ГОСТ 2140-81». Пункт 1. Подпункт в. Исключить слово: «Несросшиеся»; пункт 3. Подпункт д. Заменить слово: «прожилки» на «разбросанные прожилки»; заменить слова; «в) групповые прожилки» на «е) групповые прожилки»; таблицу 5 дополнить пунктом - 7:

| Наименования пороков древесины по ГОСТ 2140-81 | Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры | Нормы для сортов шпона внутрен- них слоев фанеры |
| --- | --- | --- |
|  | В, Вj | ВВХ | ВВ | СР | С | 1 | 2 | 3 |
| 7. Ино- родные включения, механичес- кие повреж- дения и по- роки обра- ботки: |  |  |  |  |  |
| а) наколы | Допускаются в общем числе несросшихся сучков разме- рами и коли- чеством, ука- занными в п. 1в | Допуска- ются разме- ром не более 6 мм, без ограни- чения ко- личества | Не учитыва- ются размером не более 6 мм, учитываемые допускаются в общем числе несросшихся сучков разме- рами и коли- чеством, ука- занными в п. 1в | Допуска- ются разме- ром, мм, не более 10 ¦ 20 без ограни- чения ко- личесва | Допуска- ются |
| б) цара- пины | Не допускаются | Допускаются | - |  |

примечания 1, 2 исключить. Таблица 6. Пункт 3. Для сортов шпона наружных слоев фанеры В, Bj, ВВХ, СР исключить значение: 200; графа «Наименование дефектов». Наименование дополнить словами: "по ГОСТ 15812-87"; пункт 4 изложить в новой редакции: «4. Нахлестка»; пункт 9. Исключить слова: «царапины», «рубчики»; пункт 11 изложить в новой редакции: «11. Ребросклеенный шпон»; графа «Нормы для сортов шпона наружных слоев фанеры». Пункт 7. Заменить слово: «поверхности» на «площади»; пункт 9. Заменить слова: «глубиной и высотой» на «высотой (глубиной)»; пункты 6, 8 исключить. Пункт 2.8 изложить в новой редакции: «2.8. Фанера толщиной 4-6 мм включительно при изгибе не должна расслаиваться. Предел прочности при скалывании по клеевому слою фанеры должен соответствовать указанному в табл. 7». Пункт 2.9 исключить. Раздел 2 дополнить пунктом - 2.13: «2.13. В зависимости от содержания формальдегида фанеру марок ФСФ-Э и ФК-Э изготовляют двух классов эмиссии, указанных в табл. 8.

| Таблица 8 |
| --- |
| Классы эмиссии формальде- гида | Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг |
| Е 1 | До 10 включ. |
| Е 2 | Св. 10 до 30 включ. |

Пункт 3.1. Заменить слово: «марки» на «марки, класса эмиссии»; дополнить абзацем (после пятого): «класса эмиссии». Пункт 3.3. Первый абзац дополнить словами: «Каждый испытанный лист фанеры должен соответствовать требованиям п. 2.8»; дополнить абзацем: «Значение содержания формальдегида, полученное в последних периодических испытаниях, должно соответствовать требованиям п. 2.13»; Раздел 3 дополнить пунктом - 3.4: «3.4. Контроль содержания формальдегида изготовитель производит периодически не реже одного раза в 7 дней на одном листе фанеры, отобранном в соответствии с нормативно-технической документацией». Пункт 4.1 исключить. Пункт 4.3. Заменить значение: 5 на 1. Раздел 4 дополнить пунктами - 4.10 - 4.15: «4.10. Способность к изгибу определяют по ГОСТ 18066-72. 4.11. Вмятины измеряют глубиномером по ГОСТ 7661-67 или ГОСТ 7476-78 с погрешностью ±0,1 мм. 4.12. Бугорки измеряют штангенциркулем по ГОСТ 166-80 с погрешностью ±0,1 мм. 4.13. Пятна от просачивания клея измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502-80 с погрешностью ±1 мм или другими средствами измерения, обеспечивающими необходимую точность. 4.14. Содержание формальдегида в фанере определяют по нормативно-технической документации. 4.15. Пороки древесины измеряют по ГОСТ 2140-81». Раздел «Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение». Наименование перед словом «Маркировка» дополнить цифрой: 5. Пункт 5.1. Второй абзац исключить. Пункт 5.3 изложить в новой редакции: «5.3. Фанера должна быть рассортирована по размерам, сортам, породам древесины, видам обработки поверхности и уложена в пакеты лицевыми сторонами внутрь, массой до 900 кг». Раздел 5 дополнить пунктами - 5.4-5.12: «5.4. Каждый пакет со всех сторон закрывают обложками из фанеры сорта С/С по ГОСТ 3916-69 и перевязывают стальной упаковочной лентой шириной 20 мм и толщиной 0,7-0,9 мм по ГОСТ 3560-73. 5.5. Фанеру сортов В/С, ВВХ/С, ВВ/С и С допускается упаковывать без верхней и нижней обложек. Сверху и снизу пакета листы фанеры должны иметь сорт С. 5.6. Фанера форматом 1525х1525 мм и менее формируется в пакеты высотой не более 450 мм и обвязывается двумя продольными и двумя поперечными обвязками на расстоянии 300 мм от края. Пакеты фанеры длиной (шириной) более 1525 мм обвязываются двумя продольными и тремя поперечными обвязками на расстоянии 300 мм от края и одной посередине пакета. 5.7. Маркировка пакетов фанеры должна производиться на двух противоположных продольных боковых обложках. 5.8. Маркировка производится на английском языке с указанием следующих обозначений: товарного знака ВО «Экспортлес»; страны-изготовителя фанеры; формата, толщины, мм, дюймы; наименования породы древесины на русском и английском языках; сорта; вида обработки поверхностей; марки, класса эмиссии; манипуляционных знаков «Боится сырости». «Крюками непосредственно не брать»; вида транспорта. Пример маркировки на английском языке см. в приложении. 5.9. Транспортная маркировка пакетов - по ГОСТ 14192-77. 5.10. Пакеты транспортируют в крытых транспортных средствах и контейнерах транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте каждого вида, и заказом-нарядом внешнеторгового объединения. Транспортирование пакетами - по ГОСТ 21929-76. 5.11. Пакеты фанеры должны храниться в закрытых помещениях, в стопах, уложенных горизонтально на деревянных поддонах, при температуре от -40 до -50 0 С и относительной влажности воздуха не выше 80 %. 5.12. Пакеты в стопе должны быть разделены между собой прокладками сечением не менее 60х60 мм и длиной, равной длине пакета фанеры». Стандарт дополнить приложением: «ПРИЛОЖЕНИЕ Рекомендуемое Пример маркировки на английском языке trade name - V/0 «Exportles»; countries manufacturers of plywood; shape thickness, mm, inches; wood specie in Russian and English; grades; type of surface treatment; mark, emission class; operating symbols - «Water-absorbent»; «Don't handle directly with hooks»; transport facilities». (ИУС № 11 1988 г.) Группа К25 Изменение № 1 ГОСТ 16371-84 Мебель. Общие технические условия Утверждено и введено в действие Постановлением Государственною комитета СССР по стандартам от 22.07.88 № 2724 Дата введения 01.01.89 Вводная часть. Второй абзац исключить. Пункт 1.2. Первый абзац изложить в новой редакции: «Функциональные размеры мебели должны соответствовать требованиям ГОСТ 13025.1-85, ГОСТ 13025.3-85, ГОСТ 13025.4-85, ГОСТ 17524.1-72, ГОСТ 17524.4-72, ГОСТ 17524.5-72. ГОСТ 17524.7-75, ГОСТ 17524.8-75, ГОСТ 19301.1-73, ГОСТ 18723-73, ГОСТ 19178-73, ГОСТ 11015-86, ГОСТ 18314-86, ГОСТ 18607-86, ГОСТ 18666-86, ГОСТ 19549-86, ГОСТ 19550-86, ГОСТ 22361-86, ГОСТ 26682-85, ГОСТ 26800.1-86, ГОСТ 26800.4-86». Пункт 1.3 изложить в новой редакции: «1.3. Для изготовления мебели не допускается применять: фанеру марки ФБА по ГОСТ 3916-69; плиты марки П-3 по ГОСТ 10632-77; мягкие и сверхтвердые плиты по ГОСТ 4598-86; плиты с рустованной поверхностью по ГОСТ 8904-81; клеевые материалы, которые вызывают изменение цвета поверхности с защитно-декоративным покрытием; детали из древесностружечных плит с необлицованными или не имеющими защитно-декоративных или защитных покрытий поверхностями, кроме невидимых поверхностей в сопрягаемых соединениях, отверстий в местах установки фурнитуры, а также кромок щитов, остающихся открытыми при установке накладной задней стенки или «в четверть». Пункт 1.6. Первый абзац исключить. Пункт 1.8 изложить в новой редакции: «1.8. В деталях мебели не .подлежащих последующему облицовыванию, изготовленных из фанеры, качество фанеры должно быть не ниже сорта В/ВВ для видимых поверхностей, не ниже сорта ВВ/С для невидимых поверхностей и не ниже сорта С/С для поверхностей,, подлежащих обивке, при условии, что отверстия от выпавших сучков и пороков на наружных слоях фанеры заделаны в соответствии с требованиями ГОСТ 9916-69». Пункт 1.11. Первый абзац. Заменить слово: «углов» на углом». Пункты 1.14, 1.15 изложить в новой редакции: «1.14. На видимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400-80: расхождения полос облицовки, нахлестки, отслоения, пузыри под облицовкой, клеевые пятна, прошлифовка, потертость и загрязнение поверхности, вырывы, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины. На невидимой поверхности мебели не допускаются дефекты по ГОСТ 20400-80: расхождения полос облицовки, отслоения, пузыри под облицовкой, загрязнение поверхности, вырывы, трещины, заусенцы. 1.15. Видимые поверхности мебели из древесины и древесных материалов, кроме поверхностей разделочных досок, наружных боковых стенок ящиков и полуящиков, и наружные невидимые горизонтальные поверхности мебели из древесины и древесных материалов, расположенные на высоте 1700 мм и более, должны иметь защитно-декоративные покрытия, отвечающие требованиям нормативно-технической документации на эти покрытия. Наружные невидимые горизонтальные поверхности, расположенные на высоте 1700 мм и более, могут вместо защитно-декоративных покрытий иметь облицовку или защитное покрытие, допускающие влажную уборку». Пункт 1.17. Заменить ссылку: ГОСТ 22046-76 на ГОСТ 22046-86. Пункт 1.18. Первый абзац изложить в новой редакции: «Защитные и защитно-декоративные покрытия для поверхностей мебельной фурнитуры и деталей из металла устанавливаются в нормативно-технической документации на фурнитуру и детали в соответствии с требованиями ГОСТ 9.301-86, ГОСТ 9.032-74, ГОСТ 9.303-84». Пункт 1.19 дополнить абзацем: «Допускается определение шероховатости этих поверхностей по параметру Rmmax» Пункт 1.23. Второй абзац изложить в новой редакции: «Показатель сборности (разборности), правила сборки и комплектации устанавливаются в технической документации на изделия в соответствии с порядком, согласованным между Министерством лесной, целлюлозно-бумажной и деревообрабатывающей промышленности СССР и Министерством торговли СССР». Пункт 1.31. Шестой абзац. Исключить слова: «в изделиях мебели высшей категории качества». Пункт 1.33. Таблица 5. Исключить графу: «первая»; головка. Исключить слова: «в зависимости от категории качества изделия, высшая»; графа «Наименование показателя». Второй абзац. Заменить слово: «массовой» на «массой»; показатели «Прочность соединения доньев со стенками ящиков, даН (кгс), не менее 25» и «Прочность соединения передней и боковых стенок ящиков, даН (кгс) не менее 100» изложить в новой редакции:

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| Ящики (полуящики) изделий корпусной мебели и столов Усилие выдвигания ящиков (полуящиков), даН (кгс), не более | 5 |
| Прочность ящиков (полуящиков): при нагружении дна ящика (полуящика), даН (кгс) | Q экспл. +5 |
| при вертикальном нагружении передней стенки ящика (полуящика), цикл | 10 |
| при горизонтальном динамическом нагружении ящика (полуящика), цикл | 50 |
| Долговечность ящиков (полуящиков): количество циклов выдвигания-задвигания: мебели бытовой | 20000 |
| мебели для общественных помещений | 40000 |
| деформация, мм,не более | 2,0 |

Раздел 1 дополнить пунктом - 1.33а (после п.1.33): «1.33а. Устойчивость, жесткость, прочность, долговечность и прочность крепления задней стенки ученических столов - по ГОСТ 22046-86». Пункт 1.36 исключить. Пункт 2.2. Таблица 9. Головка. Заменить слово: «периодические» на «квалификационные, периодические»; графа «Контролируемый параметр». Исключить слова: «Прочность склеивания массивной клееной древесины и» и соответствующие показатели; исключить параметры: «Прочность соединения доньев со стенками ящика письменного стола»; «Прочность соединения передней и боковой стенок ящика письменного стола»; таблицу 9 после .слов «Прочность крепления подсадных ножек» дополнить параметрами и соответствующими показателями:

| Контролируемый параметр | Виды испытаний | Номер пункта стандарта, устанавливающий |
| --- | --- | --- |
|  | приемо- сдаточные | квалифи- кацион- ные, пе- риоди- ческие | типовые | технические требования | методы контроля |
| Усилие выдвигания ящиков (полуящиков) изделий корпусной ме- бели и столов | - | + | + | 1.33 | 3.16 |
| Прочность ящиков (полуящиков) изделий корпусной мебели и сто- лов | - | + | + | 1.33 | 3.16 |

К. ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ. ЦЕЛЛЮЛОЗА. БУМАГА. КАРТОН Группа К24 Изменение № 5 ГОСТ 10.55-71 Фанера березовая для экспорта. Технические условия Принято Межгосударственным Советом по стандартизации метрологии и сертификации (протокол № 6 от 21.10.94) Дата введения 1995-07-01 За принятие проголосовали: Наименование государства Наименование национального органа стандартизации Азербайджанская Республика Республика Армения Республика Беларусь Республика Грузия Республика Казахстан Киргизская Республика Республика Молдова Российская Федерация Республика Узбекистан Украина Азгосстандарт Армгосстандарт Белстандарт Грузстандарт Госстандарт Республики Казахстан Кыргызстандарт Молдовастандарт Госстандарт России Узгосстандарт Госстандарт Украины Стандарт дополнить кодом: ОКС 79.060.10. Пункт 2.13 изложить в новой редакции: «2.1З. В зависимости от содержания формальдегида фанеру марок ФСФ-Э и ФК-Э изготовляют одного класса эмиссии, указанного в табл. 8. Таблица 8 Kлacc эмиссии формальдегида Содержание формальдегида на 100 г абсолютно сухой массы фанеры, мг Е1 До 10 включ. Пункт 4.14. Заменить слова: «нормативно-технической документации» на ГОСТ 27678. Пункт 5.4. Заменить ссылку: ГОСТ 3916-69 на ГОСТ 3916.1-89, ГОСТ 3916.2-89. Пунк 5.10. Заменить ссылку: ГОСТ 21929-76 на ГОСТ 26663-85. (ИУС № 5 1995 г.)